编 制 说 明

利用煤渣修筑道路基层，既可就地取材变废为宝，防治污染，又能提高道路质量，具有一定的技术经济价值，在一些城市已使用多年。但是，由于没有一个统一的标准规定，

影响施工质量。

为了进一步推动粉煤灰的利用，保证工程质量，从１９７９年开始我们组织力量进行“利用工业废料筑路”研究试验工作，经过三年多的努力，完成了这项研究课题，编制出《煤渣石灰类道路基层施工暂行技术规定》。

本规定的主编单位是沈阳市市政工程设计研究所，参加单位有北京、上海、天津、武汉、哈尔滨、长沙、长春、湘潭和鞍山等九个城市的市政工程研究所，由上海市市政工程研究所校核。

目  录

第一章  总则

第二章  原材料

第三章  混合料

第四章  施工

第五章  质量标准与检查验收

附录一  厚度设计及结构组合

附录二  原材料和混合料的一些性质

附录三  各种计算公式

附录四  各种试验法

第一章 总则

第１．０．１条定义

将煤渣、石灰及其它掺入材料，按合适的比例、最佳的含水量、合理的工艺过程拌和均匀而成的混合料，称为煤渣石灰类混合料。

在该类混合料中掺入其他材料，则称为含有该种材料的煤渣石灰类混合料。例如掺入料为土、碎石、砾石或稳定的钢渣、铁渣等材料时，则该混合料分别称为煤渣石灰土，煤渣石灰碎石，煤渣石灰砾石，煤渣石灰钢渣，煤渣石灰铁渣等。如掺入料既有土又有其他粒料，则将土列在最后，如煤渣石灰碎石土。

凡用上述混合料修筑的道路基层，本规范称为煤渣石灰类混合料道路基层。

第１．０．２条特性

煤渣石灰类混合料，是一种缓凝性的硅酸盐材料，用它铺筑的道路基层将会结成整体层。在一定温度、湿度下，其强度随着龄期增长而增加。结硬后，具有较好的板体性、水稳定性和一定的冰冻稳定性与隔温性能。但早期强度较低，耐磨性差，并且会发生一定程度的收缩裂缝。

第１．０．３条适用范围

煤渣石灰类混合料，适用于修筑道路基层、底基层。不同等级的道路，一般可根据交通情况、材料来源、施工季节、筑路机具、设计要求和技术经济原则等因素选用不同种类的煤渣石灰类混合料。

第１．０．４条适宜施工温度

煤渣石灰类混合料基层的强度增长速度，受气温的影响较大。为保证道路基层施工质量，应尽量选择有利的施工季节。当日平均气温低于５℃时，或混合料易冻结时，一般不宜施工。

在冰冻地区，则需在冰冻前１至１个半月施工完毕，保证冻前龄期。

第二章原材料

第一节煤渣

第五节水

第２．５．１条不含油质和非酸性的水，均可用于消解石灰、拌制混合料和养生。

第三章混合料

第一节配合比

第３．１．１条煤渣石灰类混合料的配合比分两种：以原材料占混合料总干重百分数计者，称为重量比；在混合料中，以原材料松体积的份数计者，称为体积比。

第３．１．２条煤渣石灰类混合料的最佳配合比应通过试验决定。在生产实践中，则需根据料源和设备情况，加固效果，应用层位和水文条件等选用经济实用的配合比。表３．１．２所列配合比范围可供参考选用。

注：①含灰量可根据材料粗细确定。细者采用上限，粗者可采用下限。

②级配粒料的含量可选用较大者。

第３．１．３条掺粒料的煤渣石灰类混合料，其配合比宜满足下列条件，压实的煤渣石灰（土）的体积，应大于所掺入的松散粗粒料的孔隙，以保证压实紧密。

第二节最佳含水量和最大干容重

第３．２．１条煤渣石灰类混合料其含水量应接近最佳压实含水量。最大干容重和最佳含水量可按附录所附试验法，用压力机或标准击实仪通过试验确定。表３．２．１所列范围可供参考选用。

第３．２．２条掺粒料的煤渣石灰混合料，其最大干容重可按下式计算

第四章施工

第一节准备工作

第４．１．１条

一、属于新建道路的，其路槽工程质量应符合国家城市建设总局一九八一年颁发的《市政工程质量检验评定暂行标准——道路工程》ＣＪＪ１—８１有关标准。不符之处应予处理。在多雨季节施工时，应预挖临时排水沟，以利排水。

二、属于旧路加铺的，旧路上的泥土杂物和松散粒料等，应予清理干净；干燥地区需水润湿；局部坑槽应先修补夯实。

第４．１．２条

一、施工前，应根据选用的煤渣石灰类混合料种类，按照材料规格和质量要求，进行充足的备料。备料时，须对原材料抽样试验，确保备用材料符合本规范规定。

二、可采用路槽备料或路外集中备料。路槽备料主要用于能封锁交通的道路或次要道路；主要干道或施工场地狭小地段，宜采用路外集中备料，其地点应选择在近水源，便于运输的拌和场所。

第４．１．３条石灰应在使用前５～７天消解完毕。消解石灰时应严格掌握用水量，其用水量以消解后的熟石灰既符合本规范的有关规定，又不过湿成团为宜。（参考用水量：消解每吨生石灰用水一般在６００～８００公斤）。对消解人员，应备有劳动安全防护设备。

第二节配料

第４．２．１条配料方法一般可分三种：

一、重量法——根据一次拌和的混合料总干重和各种材料的含水量，算出各种材料的湿重，然后按各湿重称料掺配成混合料。重量法适合厂拌。

二、体积法——根据混合料的重量比换算为体积比，用容器量测各种材料所占体积掺配成混合料。体积法适合厂拌、人工路拌。

三、层铺法——根据混合料最大干容重，各种材料松容重和含水量，以及混合料基层的压实厚度等数据，计算各种材料的松铺厚度，以此控制摊铺层厚。层铺法适合机械路拌。

三种配料方法的各种材料用量计算公式，参见附录三。并要根据材料含水量变化，随时调整材料用量。

第三节加水或去水

第４．３．１条施工中的加水量和加水次数，视施工时当地气温和材料的含水量而定，应使加水后的混合料含水量接近最佳含水量。

第４．３．２条水宜加在煤渣中。人工拌和或机械厂拌宜用压力喷头。机械路拌可用洒水车或其他洒水工具将水洒匀。

第４．３．３条如混合料中水分过多，须晾晒风干。加（或去）水量的计算公式，参见附录三。

第四节拌和

第４．４．１条人工拌和宜采用条拌法，即将混合料铺成条形后，边翻拌、边前进，翻拌２～３遍后，按接近混合料最佳含水量所需加水量，顺条均匀地洒入混合料，然后拌和至混合料均匀为止。

第４．４．２条路槽拌和应在层铺法铺料后进行。宜采用拖拉机带多铧犁和拖拉机带旋转犁或缺口圆盘耙，两台机具配合交叉翻拌。拌煤渣石灰土时，先用拖拉机带多铧犁翻拌一遍，随即用旋转犁或圆盘耙打碎一遍，如此翻拌达到拌和均匀为止。拌掺粗粒料的煤渣石灰类混合料时，宜先把细料拌匀后再铺粗粒料，然后用多铧犁单独拌匀。如有局部拌和不均匀或拌不到之处，可由人工辅助拌和。

第４．４．３条机械厂拌是采用强制式拌和机、粉碎机、皮带运输机和铲车等设备进行。操作时，先将石灰和土按一定比例由皮带运输机送入粉碎机使之粉碎并拌匀后，再与一定比例的煤渣和粒料，同时分别用皮带运输机送进强制式拌和机中，在略大于最佳含水量下拌和均匀，然后将拌和均匀的混合料卸至储料场（或仓）待运。在装运混合料时，如粗、细料有离析现象，应用铲车翻堆拌匀后方能运至工地摊铺。在干燥地区或干热天气，拌和含水最宜比最佳含水量大２～５％。混合料宜随拌、随运、随摊、随辗压，不宜堆置时间过长；一般不超过７天，遇有特殊情况时也不宜超过１５天。

第４．４．４条拌和均匀的煤渣石灰类混合料中，不应有大于２５毫米的土及石灰团块。

第五节摊铺和辗压

第４．５．１条拌和均匀的混合料，在摊铺前的含水量，一般为最佳含水量±２％。

第４．５．２条将拌好的混合料按设计断面和松铺厚度，均匀摊铺于路槽内。其松铺厚度为压实厚度乘以压实系数。压实系数数值宜按试铺决定。一般可参考如下范围：人工拌和、人工摊铺煤渣石灰和煤渣石灰土，其压实系数为１．５～１．８；煤渣石灰粒料类压实系数为１．３５～１．５；用犁拌和机械整型的混合料，其压实系数为１．２～１．３。

第４．５．３条多层摊铺时，应在下层压实后即摊铺上层混合料。在摊铺上层混合料前，可将下层表面洒水润湿。

第４．５．４条煤渣石灰类混合料的压实厚度，最大为２０厘米，最小为１０厘米。

一、辗压人工拌和、人工摊铺的混合料，应先用６～８吨（或８～１０吨）两轮压路机、轮胎压路机或履带拖拉机，自两侧压向路中。稳压两遍后用１２～１５吨三轮压路机压实。两轮压路机每次重叠１/３轮宽，三轮压路机每次重叠后轮宽的１/２。

二、辗压机械拌和、机械摊铺的掺粒料混合料，可迳用１２～１５吨三轮压路机压实。

最后，应辗压至表面平整无明显轮迹，压实度大于最佳密实度的０．９８（基层）或０．９６（底基层），标高等其它指标均需符合质量验收标准。

第４．５．５条两轮压路机或履带拖拉机辗压１～２遍后，应及时检查基层有否高低不平之处，高处铲除，低处填平补齐。填补处应翻松洒水再加铺混合料；若基层压实后再找补，则须将找补处挖松８～１０厘米洒适量水后再加铺混合料，并及时压实成型，不得贴薄层找平。

第４．５．６条在辗压中，若发现局部“弹软”时，应立即停止辗压，待翻松晾干或处理后再压；若出现松散推移应洒适量水后再翻拌、整平、压实。

第４．５．７条由于工作间断或分段施工时，衔接处可留出一定长度不辗压；人工摊铺时，宜预留２米左右；机械拌和与摊铺时，宜预留１０米左右，供下一段施工回转机械之用。也可先把接头处压实，待摊铺下一段时再挖松、洒水、整平、重压。

第六节早期养护

第４．６．１条辗压成型后，当结构层表面过于干燥时，应洒水养护（禁止用水管直接冲水），以避免干燥而起灰松散。也可一次浇布透层沥青养护。养护龄期视季节而定，一

般不应少于３天。

第４．６．２条养护期间以封交通为宜，严禁履带车辆通行及机动车辆在基层上调头或刹车。对于个别不能中断交通的道路必须采取如下措施：采用含粗粒料的混合料基层，或用沥青层养护；限制车速和交通量，以不破坏基层表面。发现局部变形时，应及时修补。

第七节雨季施工措施

第４．７．１条煤渣石灰类混合料基层在雨季施工应采取必要措施：

一、土基雨前预防

要集中力量分段施工。各段土基在雨前作到辗压密实。选择软土地区或低洼之处，在雨前先行施工。路槽应开挖临时排水沟，以利排泄雨水。

二、土基雨后处理

排水沟要及时疏通，防止积水倒流或满溢。因雨造成土基湿软地段，应即开挖换土或用石灰土处理。雨中及雨后土基禁止车辆通行。

第４．７．２条原材料防雨措施

煤渣、石灰和土一次备料不宜太多，并要集中分堆堆放，周围应设置排水沟，以利排水。

第４．７．３条混合料防雨措施

混合料要边拌和、边摊铺；边辗压。对已摊铺好的混合料，要在雨前或冒雨进行初压，雨停后再辗压密实。对已摊铺尚未辗压的混合料遇雨时，雨后应封闭交通，晾晒至适当含水量后再进行翻拌和压实。分层施工时，应在雨前铺好下层，以避免雨水侵入土基。如遇连绵阴雨，宜暂停施工。

第五章质量标准与检查验收

第５．０．１条煤渣石灰类混合料基层施工，应建立健全的工地试验、质量检验及工序间的交接验收等项制度。每道工序结束后，均应进行检验，经检验合格后方可进行下道工序。凡检查不合格的作业段，均应进行补救或整修。

第５．０．２条煤渣石灰类混合料道路基层质量标准及允许误差，应符合表５．０．２－１的规定。试验和验收项目，可遵照表５．０．２－２进行，并做到原始记录齐全。

附录一 厚度设计及结构组合

一、在部规定设计方法尚未颁布以前，煤渣石灰类混合料设计方法可采用各地区现有方法或经验进行；也可参照交通部《公路柔性路面设计规范》有关章节，结合本地区参数进行设计。但需注意材料的半刚性特性，无论新建或补强道路，该基层的结构厚度，均应大于１５厘米。

二、煤渣石灰类混合料道路基层表面的耐磨性较差，其上必须加铺面层或磨耗层。对于路况要求较高的路段，宜在面层和基层间加铺６厘米联结层（又称隔裂层）或适当加厚面层，以减少或避免基层结构收缩裂缝反映到沥青面层上来。在基层上也可预先设置类似水泥混凝土路面的人工收缩缝，使沥青路面的反射缝整齐。

三、以煤渣石灰类混合料为道路基层的常用路面结构图式和适用范围列于附表１．１，可参照选用。

四、混合料

１．煤渣石灰类混合料基层，受水分的变化和温度变化的影响，使混合料产生缩裂形成横向裂缝（也有部分纵向裂缝）。据部分测定，不同配合比的干缩系数（含水量减小１％时，单位长度的收缩量），和温缩系数（温度每降低１℃时，单位长度的收缩量）如下表：

２．由干缩和温缩致成的横向裂缝，一般只是影响外观，对沥青面层的使用质量没有很大影响。故宜在冬季油面充分开裂时，及时灌砂、灌油处理。

３．混合料一般强度

煤渣石灰类混合料基层的抗压强度随龄期而增长，在２０℃潮湿养护时，其７天强度为２８天强度的０．５～０．７倍；６０天强度为２８天强度的１．１～１．４倍。其初期强度接近柔性路面，后期强度则接近刚性路面，故称为半刚性基层。